TÜRKİYE

RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SAN. A.Ş.

TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğüne Ait Misafirhane Binasının Güçlendirme Uygulama Projelerinin Hazırlanması İşi

DERİN ZEMİN KARIŞTIRMA (DSM) UYGULAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- GENEL HÜKÜMLER, KAPSAM VE STANDARTLAR

  - Kapsam

Bu teknik şartname, Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Hoşnudiye Mahallesi, 25431 Ada, 1 Parsel adresinde yer alan TÜRASAŞ Misafirhane Binası Rehabilitasyon Projesi kapsamında, geoteknik raporda belirtilen sıvılaşma riskine karşı bina çevresinde rijitlik artışı sağlamak, boşluk suyu basıncı gelişimini kontrol altına almak ve yanal deformasyonları sınırlandırmak amacıyla imal edilecek Kesişen (Secant) Derin Zemin Karıştırma (DSM) Kolonlarının tasarım, malzeme, uygulama, işçilik ve kalite kontrol kriterlerini kapsamaktadır.

  - Proje ve Zemin Koşullarının Özeti

- Zemin Profili: Sahanın üst kesimlerinde (~1.50–6.50 m) yüksek oturma potansiyeline sahip, yumuşak-orta kıvamlı killi silt (MH) ve siltli kil (CH) birimleri; alt kesimlerde ise granüler (kum-çakıl, GW-GM, SW-SM) seviyeler yer almaktadır.

- Yeraltı Su Seviyesi (YASS): Porsuk Çayı'na yakınlık nedeniyle yüzeye oldukça yakın olup, ölçülen stabil su seviyesi 4.20 metredir. Mevsimsel olarak yüzeyde olması da ihtimal dahilindedir.

- Geoteknik Risk: Temel altındaki 3.0 – 7.0 metre derinlik aralığı sismik sarsıntı altında sıvılaşma potansiyeline sahiptir. Bu nedenle bina çevresi bütüncül olarak kesişen DSM perdeleriyle sarılarak kafes/perde sistemi oluşturulacaktır.

  - İlgili Standartlar

İmalat boyunca aşağıda belirtilen ulusal ve uluslararası standartların en güncel sürümlerine uyulacaktır:

- EN 14679: Execution of Special Geotechnical Works - Deep Mixing (Özel Geoteknik İmalatlar - Derin Karıştırma)

- TBDY (2018): Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (Bölüm 16 - Deprem Etkisi Altında Temel Zemini ve Yapı Tasarımı Esasları)

- TS EN 197-1: Çimento - Bölüm 1: Genel Çimento standartları

- TS EN 1008: Beton Karma Suyu Standartları

- ASTM D2166 / TS EN ISO 17892-4: İnce Daneli Zeminlerde Serbest Basınç Deneyleri

- TASARIM VE GEOMETRİ PARAMETRELERİ

Raporda gerçekleştirilen sismik yükleme ve kesme paylaşımı analizleri doğrultusunda DSM kolon geometrisi aşağıdaki değerlere kesin olarak uymak zorundadır:

- Kolon Çapı (D): 80 cm

- Akslar Arası Mesafe (s): 60 cm

- Kesişim (Overlap) Mesafesi (a): 20 cm

- DSM Duvar Derinliği (H): En az 8.00 metre (Sıvılaşabilir tabakayı tamamen kapatacak ve alttaki granüler katmana soketlenecektir)

- Hedef Serbest Basınç Dayanımı (qult - 28 Günlük): En az 4.0 MPa

- MALZEMELER VE ENJEKSİYON KARIŞIM ESASLARI

  - Çimento

İmalatta TS EN 197-1 standartlarına uygun CEM I 42.5 R veya sülfata/yeraltı suyu agresifliğine karşı dayanımlı SR5 tipi çimento kullanılacaktır. Çimento depolama esnasında nemden korunacaktır.

  - Su

Enformasyon ve şerbet hazırlığında kullanılacak su, TS EN 1008 standartlarına uygun, çimentoya ve priz reaksiyonlarına zarar verebilecek organik madde veya yüksek sülfat/klorür içermeyen temiz şebeke suyu veya onaylı kuyu suyu olmalıdır.

  - Çimento Şerbeti (Bulamaç) Oranları

- Karışım ıslak yöntemle (wet mixing) uygulanacaktır. (öneri nteliğindedir) Bu amaçla uygulama esansında hedef derinliğe kadar yeraltı suyunun indirilmesi ve uygulamada karşılaşılacak güçlüklerin bertaraf edilmesi için pompa kullanılması yerinde olacaktır.

- Su/Çimento (S/Ç) Oranı: Ağırlıkça 0.80 ile 1.20 arasında, sahada yapılacak ön deneme kolonları sonuçlarına göre idarenin onayıyla belirlenecektir.

- Zemin Metreküpü Başına Çimento Miktarı: Sahadaki killi ve siltli birimlerin varlığı göz önüne alınarak, hedeflenen 4.0 MPa dayanımı garantilemek üzere zemin cinsine bağlı olarak minimum 250 - 350 kg/m³ çimento dozajı kullanılması beklenmektedir.

- MAKİNE, EKİPMAN VE UYGULAMA KRİTERLERİ

  - Ekipman Özellikleri

- DSM Delgi Rijiti (Rig): Yeterli tork ve baskı kapasitesine sahip, düşeylik hassasiyetini elektronik olarak izleyebilen (inclinometer barındıran) paletli DSM makineleri kullanılacaktır.

- Karıştırma Ucu (Tool): Eskişehir alüvyonundaki killi-siltli ve derinlerdeki kumlu-çakıllı tabakaları homojen karıştırabilecek, üzerinde şerbet çıkış memeleri (nozzles) ve kesici/karıştırıcı kanatları olan özel dizayn edilmiş tekli veya çoklu şaft sistemleri seçilecektir.

- Otomatik Santral: Çimento ve su dozajlamasını ağırlık esasına göre elektronik olarak yapan, basılan şerbet debisini (lt/dk) ve toplam enjekte edilen hacmi anlık kaydeden debimetreli bilgisayarlı santral sistemi bulunmalıdır.

  - Uygulama Yöntemi

- Konumlandırma: Kolon merkezleri haritacı tarafından sahada işaretlenecek ve toleranslar dahilinde makine poziyonlanacaktır.

- Aşağı Delgi (Penetrasyon) Fazı: Karıştırıcı uç, kendi ekseni etrafında dönerek ve kontrollü hızla (0.5 - 1.5 m/dk) zemine batacaktır. Bu esnada ucu rahatlatmak ve tıkanmayı önlemek adına düşük debide çimento şerbeti veya su/şerbet karışımı verilebilir.

- Yukarı Çekme (Karıştırma) Fazı: Proje derinliği olan 8.00 m’ye ulaşıldıktan sonra, ana enjeksiyon debisi verilerek uç yukarıya doğru döndürülerek çekilecektir. Dönme hızı ve çekme hızı, zeminin çimento ile tam bir homojenlik oluşturmasını sağlayacak şekilde senkronize edilmelidir.

  - Toleranslar

- Yatayda Konum Toleransı: Maksimum ±50 mm

- Düşeyden Sapma (Eğiklik) Toleransı: En fazla %1.0 (Kesişmenin sürekliliğinin korunması için bu madde kritiktir).

- Derinlik Toleransı: Proje kotundan eksik imalat kabul edilmez, tolerans ±200 mm 'dir.

- KALİTE KONTROL, TESTLER VE KABUL KRİTERLERİ

  - İmalat Esnasındaki İzleme

Her kolon imalatı için otomatik santralden ve DSM makinesinden alınan dijital veri raporu (Data-logger kayıtları) tutulacaktır. Bu kayıtlarda; kolon numarası, tarihi, derinliği, penetrasyon ve çekme hızları, dönme hızı, harcanan çimento miktarı ve enjeksiyon basıncı net olarak görülecektir.

  - Taze Karışım Numuneleri (Islak Numune Alma)

Her 50 kolonda bir veya her iş gününde en az 1 defa, imalatı henüz bitmiş taze DSM kolonunun farklı derinliklerinden (örneğin 3.0 m ve 6.0 m derinliklerden) özel "slurry sampler" (ıslak numune alıcı) aparatı ile numune çekilecektir.

- Alınan numuneler silindirik kalıplara dökülecektir.

- Numuneler oda sıcaklığında ve nemli ortamda kürlenecektir.

- 7. ve 28. günlerde Serbest Basınç Dayanımı (UCS) deneylerine tabi tutulacaktır.

  - Sertleşmiş DSM Kolonlarından Karot Alınması

İmalat bitiminden sonra, kolonların mukavemetini ve sürekliliğini yerinde görmek amacıyla toplam kolon sayısının minimum %3'ünden az olmamak kaydıyla idarenin belirleyeceği lokasyonlarda karotlu sondaj yapılacaktır.

- Karot alımı imalattan sonraki 14. ile 28. günler arasında yapılmalıdır.

- Karotiyer çapı en az çift tüplü ve zemin niteliğine uygun (min. Ö 96 mm - HQ) olmalıdır.

- Çıkarılan karot numuneleri üzerinde laboratuvarda serbest basınç dayanımı testi yapılacaktır.

  - Kabul Kriterleri

- 28 günlük laboratuvarda test edilen karot ve ıslak numune serbest basınç mukavemetlerinin ortalaması 4.0 MPa değerinin üzerinde olmalıdır. Numune miktarı idare tarafından belirlenecektir.

- Hiçbir tekil test sonucu tasarım mukavemetinin %85’inden düşük olamaz.

- Düşük dayanım veya süreksizlik (kesişmeme) tespit edilen bölgelerde, yüklenici bedelsiz olarak idarenin göstereceği noktalarda "Aşılama / İlave Kolon" imal etmekle yükümlüdür.

- İmalatı tamamlanan ve prizini alan Deep Mixing (DSM) kolonlarının yapısal sürekliliğini, süreksizlik (çatlak, boşluk vb.) barındırıp barındırmadığını ve imalat boyunu doğrulamak amacıyla, sahada üretilen tüm kolonlara %100 oranında Süreklilik Testi (Pile Integrity Test - PIT) uygulanacaktır.

- SAHA GÜVENLİĞİ VE ÇEVRESEL ÖNLEMLER

- Çevre Yapıların İzlenmesi: İmalat esnasında mevcut radye temelli Türasaş Misafirhanesi binasının zarar görmemesi, yanal basınçlar sebebiyle kabarma (heave) veya deplasman oluşmaması adına binanın dilatasyon noktalarına ve dış cephesine Reflektör / Tiltmetre yerleştirilerek milimetrik hassasiyetle günlük okumalar yapılacaktır. Deformasyon gözlenmesi durumunda çalışmalar derhal durdurulacaktır.

- Atık Çamur Yönetimi: Islak karıştırma esnasında yüzeye çıkan aşırı çimento-zemin bulamacı (spoils), sahada açılacak dinlendirme havuzlarında toplanacak, çevreye kontrolsüz yayılması önlenecek ve kuruduktan sonra onaylı döküm sahalarına nakledilecektir.

- ÖLÇÜMLENDİRME VE ÖDEME ESASLARI

- DSM kolon imalatları, projesinde gösterilen veya sahada İdare tarafından onaylanan fiili Metretül (m) cinsinden ölçülerek ödenir.

- Birim fiyata; her türlü makine, ekipman, çimento tedariği, su, nakliye, şerbet hazırlama, delgi, karıştırma, data-logger kayıtlarının tutulması, her türlü testlerin (ıslak numune, karot alımı, laboratuvar testleri vb.) yapılması, tiltmetre takibi ve atık çamurun sahadan uzaklaştırılması maliyetleri dahildir. Yerinde imal edilmeyen veya tolerans dışı kalarak reddedilen kolonlar için hiçbir ödeme yapılmaz.